Инструкция по эксплуатации

- включить станок.

- засыпать в бункер от 30 кг до 40 кг пленки размером до 1,5 м (засыпать порциями по 4-5 кг) . Примечание: в начале рекомендуем использовать весы затем оператор станка не взвешивая будет знать сколько пленки засыпать в бункер.

- дождаться ‘срыва’ полиэтиленовой массы (измельченная пленка начинает образовывать единую массу и приподнимается над ножами (визуальный контроль)) и добавить 1.5 л воды через загрузочное отверстие. Примечание: не допускать пропуска момента срыва так как произойдет заваривание ПВД в станке.

- открыть приемное отверстие, дождаться полного высыпания агломерата (можно несколько раз резко открыть закрыть задвижку). Примечание: если пленка не сварилась значит слишком рано залили воду не дождавшись срыва.

- засыпать повторно в бункер и дождаться полного испарения воды (визуальный контроль)

- высыпать полученный агломерат из бункера (засыпать в контейнер для остывания)

- повторить процедуру начиная с пункта 2.

- по окончании смены выключить станок.

- проверить натяжение ремней.